ÜRÜN AÇIKLAMASI

Interpur ProSeal 360, tek bileşenli, poliüretan esaslı ve havadaki nem ile kürlenen, UV dayanımlı bir derz dolgu mastiğidir. Sürekli elastik yapısı sayesinde yüksek mekanik yüklere, kimyasal etkilere ve çevresel koşullara karşı üstün dayanım gösterir.

KULLANIM ALANLARI

Interpur ProSeal 360, çeşitli yüzeylerin derz dolgu ve izolasyon işlemlerinde yüksek performans sağlar:

- İç ve dış cephelerdeki yatay ve düşey genleşme derzleri

- Prefabrik yapılardaki yatay ve düşey dilatasyon derzleri

- Sulama kanallarındaki su yalıtımı amaçlı derz uygulamaları

- Beton, ahşap ve metal yüzeylerdeki derz dolgu işlemleri

- Atık su ve kanalizasyon arıtma tesislerinde.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

- Tek bileşenli yapısı sayesinde karışım gerektirmez, uygulamaya hazır halde sunulur.

- Havadaki nem ile hızlı kürlenir ve kürlendikten sonra toksik madde içermez, insan ve çevre sağlığı açısından güvenlidir.

- Sürekli elastik yapısı, derz hareketlerine karşı uzun ömürlü esneklik sağlar.

- Beton, ahşap ve metal gibi yüzeylere yüksek aderans gösterir, astar gerektirmeksizin güçlü yapışma sağlar.

- Suya, deniz suyuna, seyreltik alkalilere ve çimento şerbetine karşı kimyasal dayanım gösterir.

- UV ışınlarına karşı dirençlidir, dış mekan uygulamaları için uygundur.

- -30°C ile +120°C arasında fiziksel özelliklerini korur, termal genleşme ve büzülmelere karşı stabil kalır.

- Üzerine boya uygulanabilir ve pürüzsüz yüzey oluşturma özelliği, estetik ve dekoratif uygulamalar için avantaj sağlar.

AMBALAJ BİLGİSİ

Interpur ProSeal 360, 600 mL'lik sosis mastik ambalajında sunulmaktadır.

SARFİYAT

Interpur Interpur ProSeal 360'ın derz genişliği ve derinliğine göre sarfiyat miktarları aşağıdaki gibidir:

| Derz Genişliği x Derz Derinliği (mm) | Tüketim (m/600 ml sosis ambalaj) |
| --- | --- |
| 5x5 | 24,0 |
| 10x10 | 6 |
| 12x10 | 5 |
| 15x10 | 3,9 |
| 20x10 | 3 |
| 40x15 | 0,9 |

TEKNİK ÖZELLİKLER

| Nitelik (23ºC & % 55 RH) | Birim | Yöntem | Özellik |
| --- | --- | --- | --- |
| Yoğunluk | gr/cm3 | ASTM D792 | 1.25 ± 0,05 |
| Katı Madde Oranı | % | ASTM D2369 | 94-96 |
| Parlama Noktası | °C | ASTM D93 | > 60 |
| Kopma Uzaması | % | ASTM D412 | > 600 |
| Yapışma Dayanımı | MPa | ASTM D4541 | 1.5-2 |
| Sertlik (7 Gün) | Shore A | ASTM D2240 | 25-30 |
| Uçucu Organik Bileşen (VOC) | g/L | ASTM D3960 | 40-60 |
| Dokunma Kuruması Süresi | Dakika | - | 60-90 |
| Sertleşme Süresi | Saat | - | 24 (25-3mm kalınlık için) |
| Çalışma Sıcaklığı | °C | - | +5°C / +30°C |
| Maksimum Derz Genişliği | cm | - | 4 |
| Raf Ömrü | Ay | - | 12 |
| Renk | - | - | Gri, Beyaz, RAL Renkleri |

DEPOLOMA VE RAF ÖMRÜ

- Saklama Koşulları: Interpur ProSeal 360, su, don ve olumsuz hava koşullarından korunarak, kuru ve serin bir ortamda (+10°C ile +25°C arasında) saklanmalıdır. Aşırı sıcak veya soğuk koşullardan kaçınılmalıdır.

- Raf Ömrü: Belirtilen depolama koşullarına uyulduğu takdirde, Interpur ProSeal 360'ın raf ömrü 12 aydır. Ambalaj açıldıktan sonra ürünün kısa sürede kullanılması tavsiye edilir, çünkü ambalaj sıkıca kapansa bile ürün kısa sürede donabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeylerin, başarılı bir su yalıtımı için uygun şekilde hazırlanması gereklidir:

- Temizlik: Yüzey, toz, kir, yağ, cüruf, boya, çimento, sıva ve beton gibi kalıntılar ve atıklardan tamamen arındırılmalıdır. Beton ve sıva artıkları mekanik yöntemlerle temizlenmelidir. Yağ, gres, yakıt ve parafin atıkları kimyasal çözücüler kullanılarak yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

- Sağlamlık: Yüzey, kuru, temiz, sağlam ve taşıyıcı olmalıdır. Çukur, kırık ve çatlak gibi hatalar bulunmamalıdır.

- Onarım: Söz konusu hatalar uygulama öncesinde uygun tamir harçları ile düzeltilmelidir.

- Nem Kontrolü: Beton yüzeylerin nem içeriği %5’in altında olmalıdır. Beton yüzeyler en az 28 gün, çimento şap ve sıvalar ise en az 7 gün kürlenmiş olmalıdır.

- Astar Kullanımı: Interpur ProSeal 360, metal, ahşap, beton ve birçok yüzeye astar uygulamasına gerek kalmadan kolayca yapışır.

- Yüzey Koşulları:

  - Sertlik: R28 = 15 MPa

  - Nem: W < 10%

  - Sıcaklık: 5°C ile 35°C arasında

  - Bağıl Nem <85

UYGULAMA

Interpur ProSeal 360'ın başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

- Tabanca ile Uygulama: Ürün, sosis mastik tabancası ile manuel olarak uygulanır. Uygulanan malzeme kürlenene kadar su, yağmur, dış etkenler ve mekanik zorlamalara karşı korunmalıdır.

- Sarfiyat Kontrolü: Polietilen fitiller kullanılarak Interpur ProSeal 360’ın derz diplerine yapışması engellenmeli ve sarfiyat kontrol altına alınmalıdır. Polietilen fitilin büyüklüğü derz çapının %20-%25'inden büyük olmalıdır.

- Negatif Su Buharı Basıncı: Uygulama yapılacak yüzeylerde negatif taraftan su buharı basıncı gözlenmemelidir. Böyle bir durumda, uygulama öncesi özel yalıtım uygulaması yapılmalıdır.

- Kuruma Süreci: Uygulama sonrasında yüzey tam kuruyana kadar su, yağmur, çiğ, kar, dolu ve benzerlerine karşı korunmalıdır.

- Uygulama Sonrası: Taze uygulaması yapılmış yüzeyler, güçlü hava akımı, aşırı yüksek hava sıcaklığı, yağmur ve don gibi olumsuz hava etkilerinden korunmalıdır. Tam mekanik ve kimyasal mukavemet 7 günde oluşacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLİĞİ

- Temizlik: Kullanılan aletler, ürün kurumadan önce etil asetat veya diğer uygun solventler ile temizlenmelidir. Ürün kuruduktan sonra, aletler ancak mekanik olarak temizlenebilir.

SINIRLAMALAR

Interpur ProSeal 360 aşağıdaki durumlarda uygulanmamalıdır:

- Nemli, Islak veya Kirli Yüzeyler: Nemli, ıslak veya kontamine yüzeyler üzerinde uygulanmamalıdır.

- Yağışlı Hava: Yağış sırasında veya yağışın yakın olduğu durumlarda uygulanmamalıdır.

- Aşırı Sıcak veya Soğuk Yüzeyler: Yüzey sıcaklığının 5°C altında veya 35°C üzerinde olduğu alanlarda uygulanmamalıdır.

- Negatif Su Basıncı: Negatif hidrostatik basınca veya yükselen neme maruz kalan alanlarda uygulanmamalıdır

GÜVENLİK VE KULLANIM TALİMATLARI

Interpur ProSeal 360'ın güvenli kullanımı için aşağıdaki talimatlara uyulmalıdır:

- Havalandırma: İyi havalandırılan alanlarda çalışılmalıdır. Kapalı alanlarda çalışırken yeterli hava akışı sağlanmalıdır.

- Deri Koruması: Ciltle temastan kaçınılmalıdır. Uygun koruyucu giysiler ve eldivenler giyilmelidir.

- Göz Koruması: Gözle temastan kaçınılmalıdır. Koruyucu gözlük veya yüz siperi kullanılmalıdır.

- Yutma: Ürün yutulmamalıdır.

- Ateşle Temas: Ürün, ateş veya açık alevle temas etmemelidir, uygulama esnasında sigara içmeyiniz.

- Kirli Giysiler: Kirlenmiş giysiler çıkarılmalı ve tekrar kullanılmadan önce yıkanmalıdır.

- Hijyen: İşten sonra eller iyice yıkanmalıdır.

- Cilt Teması Durumunda: Deri ile temas halinde, kirlenmiş giysiler hemen çıkarılmalı ve cilt bol sabun ve su ile yıkanmalıdır.

- Göz Teması Durumunda: Gözle temas halinde, birkaç dakika boyunca su ile dikkatlice durulanmalıdır. Kontak lensler varsa çıkarılmalı ve durulamaya devam edilmelidir.

- Soluma Durumunda: Solunduğunda, kişi temiz havaya çıkarılmalı ve rahat bir nefes alma pozisyonunda dinlendirilmelidir.

- Tıbbi Yardım: Herhangi bir sağlık şikayeti durumunda derhal tıbbi yardım alınmalıdır.

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi hakkında bilgi almak için fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili verileri içeren en son Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına (MSDS) başvurmalıdır. MSDS belgelerine web sitemizden ulaşılabilir.

FERAGATNAME

Bu teknik bilgi formunda yer alan tüm ifadeler ve teknik bilgiler, güvenilir olduğuna inandığımız testlere dayanmaktadır, ancak doğruluğu garanti edilmez. Kullanıcılar, ürünü kullanmanın tüm risk ve sorumluluğunu üstlenir ve ürünün uygunluğunu kendi testleri ile doğrulamalıdır. Interpur ProSeal 360'ın kullanımı sırasında karşılaşılan sonuçlar, kullanıcının ürünü uygulama koşullarına, yüzey hazırlığına ve kullanım yöntemlerine bağlı olarak değişebilir. Interpur, bu bilgilerde belirtilen özelliklerin dışında kalan kullanım koşullarında sorumluluk kabul etmez. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına başvurulmalıdır. Bu teknik bilgi formu, yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir ve yenisi yayınlandığında eski formun geçerliliği sona erer. Interpur, ürünlerde ve teknik bilgi formlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.